试    验    取    样    量    一    览    表

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 | 检测参数 |  | 取 样 量 |  | 批量 | 取报告日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混 凝 土 | 普通砼 掺外加剂砼 | 配合比 |  | 水泥 | 30kg | 规范未作规定 | 水泥、砂、石检测合格，自委托之日起8天后、29天后 | 提供坍落度 |
|  |  |  |  |  | 砂 | 50 kg | 规范未作规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石子 | 50 kg | 规范未作规定 |  |  |
|  |  |  | 抗压 | 标 养 | 3块 |  | 100m3混凝土 | 到龄期后第2天 | 抗折150*150*550/3块 |
|  |  |  |  | 拆模、同条件 | 3块 |  |  | 自委托之日起2天后 |  |
|  |  |  | 抗 渗 |  | 6块 |  | 同一工程同一配合比取样不少于一次 | 到龄期后第4天 |  |
| 2 | 砂 浆 | 水泥砂浆 混合砂浆 | 配合比 |  | 水泥 | 3kg |  | 水泥、砂检测合格，自委托之日起29天后 | 提供稠度 成品砂浆原材料检测取15斤试样 |
|  |  |  |  |  | 砂 | 15 kg |  |  |  |
|  |  |  | 抗 压 |  | 3块 |  | 250m3砂浆 | 到龄期后第2天 |  |
| 3 | 水泥 |  | 胶砂强度、凝结时间、安定性、细度、标准稠度、胶砂流动度 |  | 20个不同部位 共取20 kg |  | 袋装≤200t 散装≤500t | 自委托之日4天、29天后 |  |
|  | 水泥土配比 |  | 配合比 |  | 土：200斤，水泥：100斤 |  |  | 自委托之日28天后 |  |
| 4 | 砂 | 河砂 | 颗粒分析、泥含量、泥块含量、含水量、堆积密度、云母含量、氯离子含量 |  | 20 kg |  | ≤600t | 自委托之日3天后 |  |
| 5 | 石子 | 碎石 | 颗粒分析、泥含量、泥块含量、针片状、压碎值指标 |  | 40 kg |  | ≤600t | 自委托之日3天后 |  |
| 6 | 粉 煤 灰 | 散装 | 含水量、细度、需水量比、烧失量、抗压强度比 |  | 15个不同部位共取15 kg |  | ≤200t | 自委托之日4天、29天后 |  |
|  |  | 袋装 |  |  | 10袋每袋 1 kg共10 kg |  |  |  |  |
| 7 | 砖 | 烧结普通砖 | 抗 压 |  | 15块 |  | ≤15万块 | 自委托之日7天后 | 外观、尺寸合格 |
|  |  | 烧结多孔砖/烧结空心砖 | 抗 压 |  | 15块 |  | 10万块 | 自委托之日7天后 |  |
|  |  | 混凝土多孔砖 | 抗 压 |  | 15块 |  | 10万块 | 自委托之日7天后 |  |
|  |  | 混凝土实心砖 | 抗 压 |  | 15块 |  | 15万块 | 自委托之日7天后 |  |

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 | 检测参数 |  | 取 样 量 | 批量 | 取报告日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 瓦 | 砼瓦 | 抗弯曲、抗渗、吸水率、承载力 |  | 15块 | ≤5万块 | 自委托之日5天后 |  |
|  |  | 烧结瓦 |  |  | 15块 | ≤3.5万块 |  |  |
| 9 | 砌块 | 蒸压加气隔墙板 | 抗压强度 干密度 |  | 蒸压加气砌块：原尺寸9块。 蒸压加气隔墙板：100*100/27块 | ≤1万块 | 自委托之日7天后 | 导热系数试样300*300*30mm 3块 如检测吸水率另取100*100mm 9块 |
|  |  | 蒸压加气砼砌块 | 抗压强度、干密度、导热系数、吸水率 |  |  | ≤3万块 | 自委托之日7天后 |  |
| 10 | 钢 筋 原 材 | 热轧带肋钢 热轧光圆钢 | 拉伸 |  | 2根 | ≤60t | 不带E钢筋7长2短为一组 带E钢筋8根为一组 | 先在在两根钢筋上分别切取拉伸试样长50-53cm，弯曲试样：（长30~35㎝） 另在五根钢筋上分别切取长度为不小于50-53cm的钢筋，两端切平，做重量偏差试验 检测反向弯曲试样8根50-53cm |
|  |  |  | 冷弯 |  | 2根 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  | 5根 |  |  |  |
|  |  | 冷轧带肋钢 | 拉伸 |  | 每盘1根 | ≤60t | 委托第2天 | 槽钢、角钢、H型钢 试样：拉伸长50cm 宽3cm 1根 冷弯长30cm宽3cm 1根 |
|  |  |  | CRB550 | 冷弯 | 每批2根 |  |  |  |
|  |  |  | CRB650及以上 | 反复弯曲 | 每批2根 |  |  |  |
|  |  | 碳素结构钢 | 拉伸 |  | 1根 | ≤60t | 委托第2天 |  |
|  |  |  | 冷弯 |  | 1根 |  |  |  |
|  |  | 低合金高 强度结构钢 | 拉伸 |  | 1根 | ≤60t | 委托第2天 |  |
|  |  |  | 冷弯 |  | 1根 |  |  |  |
|  |  | 钢筋网片 | 抗剪 |  | 3个 |  | 上端50mm、下端≥150mm 两方向任意截取三个试样 |  |

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 | 检测参数 |  |  | 取 样 量 | 批量 | 取报告日期 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 钢 筋 焊 接 | 搭接焊 | 拉伸 |  |  | 3根 | ≤300个接头 | 委托第2天 |  | 拉伸试样 ● 25 25㎝ 弯曲试样 ● 15㎝ 15㎝ |
|  |  | T型焊 | 拉伸 |  |  | 3根 | ≤300个接头 | 委托第2天 |  |  |
|  |  | 电渣压力焊 | 拉伸 |  |  | 3根 | ≤300个接头 | 委托第2天 |  |  |
|  |  | 闪光对焊 气压焊 | 拉伸 |  |  | 3根 | ≤300个接头 | 委托第2天 |  |  |
|  |  |  | 冷弯 |  |  | 3根 |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构 焊接 | 拉伸、面弯、背弯 |  |  | 2件 |  | 委托第2天 |  |  |
|  |  |  | 侧弯 |  | 厚度≥14mm | 4件 |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋 机械 连接/灌浆套筒连接 | 接头 | 拉伸 |  |  | 3根 | ≤500个接头 | 注：机械连接工艺检测样品需90cm/3根、灌浆套筒工艺检测样品需1.3cm/3根 |  | 拉伸试样 - 25㎝ 母材从对应接头钢筋上切取 |
|  |  | 母材 |  |  |  | 3根 |  |  |  |  |
| 13 | 高 强 螺 栓 | 大六角头螺栓 | 扭矩系数 |  |  | 8套 |  | 自委托之日3天后 |  |  |
|  |  | 扭剪型螺栓 | 预拉力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强螺栓连接副摩擦面 | 大六角头螺栓 扭剪型螺栓 | 抗滑移系数 |  |  | 3副 |  |  |  |  |
| 14 | 防 水 材料 | 防水卷材 | 高聚物改性沥青类：可溶物含量、拉伸性能（拉力、延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 |  |  | 3米 | 10000㎡ | 提供不透水性时间、兆帕 |  | 注：结构部位如为地下工程，请参照GB50208-2011《地下室防水工程质量验收规范》 |
|  |  |  | 合成高分子类：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、撕裂强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料（用于屋面）：拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量。（地下室）不透水性、断裂伸长率（浸水处理）、抗渗性、粘结强度、潮湿基面粘结强度、拉伸强度（浸水）(50t) 水泥基渗透结晶防水涂料：抗折强度、抗压强度、去涂层砂浆抗渗性、湿基面粘结强度、施工性（20min）、施工性（加工搅拌）、带涂层砂浆的抗渗力、抗渗压力比(带涂层去涂层)(50t) 水乳型沥青防水涂料：不透水性、低温柔性、断裂伸长率、固体含量、表干时间、实干时间（10t） |  |  | 聚氨酯防水涂料（用于地下室）：粘结强度、不透水性、拉伸强度、低温弯折性、热处理低温弯折性。（用于屋面）：拉伸强度、断裂伸长率、固体含量、不透水性、低温弯折性、表干时间、实干时间(15t) 聚合物水泥防水砂浆：抗压强度、抗折强度、粘结强度 非固化橡胶防水涂料：粘结性能、低温热性、热老化低温热性、延伸性(10t) |  | 5Kg |  |  |
| 15 | 轻 钢 龙 骨 | 吊 顶 | 静载试验 | 承载 |  | 4根 | ≤2000㎡ |  | 自委托之日7天后 | 长1.2m |
|  |  |  |  | 覆 面 |  | 4根 |  |  |  | 长1.2m |
|  |  |  |  | 吊件 |  | 4件 |  |  |  | 提供主龙副龙尺寸（长×宽×厚） |
|  |  |  |  | 挂件 |  | 4件 |  |  |  |  |
| 16 | 人造板 |  | 甲醛释放量 | （环境测试舱法）50*50cm/5块 |  |  |  |  | 自委托之日7天后 | 注：干燥器法适用于人造板或饰面人造板，环境测试舱法适用于所有板材 |
| 17 | 阻燃胶合板 |  | 燃烧性能 | 1.5m×0.5m /3块 1.5m×1.0m /3块 |  |  |  |  | 自委托之日14天后 |  |

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 | 检测参数 | 取 样 量 | 批量 | 取报告日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 沥青 |  | 软化点、针入度、延度、低温柔度、弹性恢复率、离折性、二甲苯可溶物含量、闪点 | 2kg |  |  |  |
|  | 油 膏 |  |  | 2.5 kg | ≤200桶 |  |  |
| 19 | 陶 瓷 砖 | 干压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 | 断列模数及破坏强度 | 15块 |  | 摩擦系数（防滑）：200*200mm/三块干法或湿法（干湿法都检测需6块） | 如检测放射性 只需取样重量为10斤的样品 |
|  |  |  | 吸水率 | 15块 |  |  |  |
|  |  |  | 抗热震性 | 10块 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸和表面质量 | 15块 |  |  |  |
| 20 | 涂 料 | 内、外墙涂料 水性多彩涂料、腻子 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干、实干）、对比率、耐洗刷性、恢复率、甲醛含量 | 5kg | ≤5t | 有害物质：10斤 |  |
| 21 | 建筑 外窗 玻璃 | 铝合金、门窗、玻璃 | 气密性、水密性、抗风压性 保温性能 玻璃：可见光透射比、遮阳、露点、传热 | 窗4樘样品窗不大于1米8不小于1米 玻璃 100*100mm/3块 510*360mm/15块 |  | 铝合金单做抗剪：横梁跟立柱各10个10cm（隔热型材才能检测） | 铝合金窗三性检测需另包外框型材试样50*1.25cm两根片材 一根50cm母材，玻璃检测参数严格按照图纸设计要求 |
| 22 | 石 膏 板 | 纸 面 | 断裂荷载、护面纸与石膏板芯的粘结、吸水率、表面吸水量 | 5张 | ≤2500张 | 燃烧：4平方 | 试样：横向截取400*300mm/5块 纵向截取400*300mm/5块 |
|  |  | 嵌装式装饰 | 单位面积重量、断裂荷载、含水率 | 3块 | ≤500块 |  |  |
|  |  | 装 饰 | 断裂荷载 | 5块 | ≤500块 |  |  |
|  |  |  | 吸水率 | 5块 |  |  |  |
|  |  |  | 受潮挠度 | 5块 |  |  |  |
| 23 | 饰面 石材 | 大理石、 花岗岩板材 荒 料 | 干燥压缩强度 | 5块 |  | 自委托之日5天后 | 试样为φ50×50×50㎜ 10块 |
|  |  |  | 水饱和压缩强度 | 5块 |  |  |  |
|  |  |  | 干燥弯曲强度 | 5块 |  | 自委托之日5天后 | 试样宽度为100㎜，试样长度为10H+50㎜ 10块。放射性检测取10斤重量样品。 |
|  |  |  | 水饱和曲强度 | 5块 |  |  |  |

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 | 检测参数 | 取 样 量 | 批量 | 取报告日期 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 保温 节能 | 保温板（常规） | 导热系数、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度、尺寸稳定性 | （1200*600*d）mm/4块板 （300*300*d）mm/10块板 | 照同厂家、同品种产品，外墙、内墙每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查一次，不足1000m2的也抽查1次；超过1000m2，每增加2000m2应至少增加抽查一次；超过5000m2时，每增加5000m2应增加抽查一次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。 | 橡塑保温管做吸水率样品4米， |  | 岩棉板原厚度不得大于40mm 橡塑保温板300*300*dmm6块，地面隔声板1.2米4块 |
|  |  | 保温板（燃烧） | A1持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值 A2 600s的总放热量、火焰横向蔓延、燃烧增长速率指数、总热值 B1 600s的总放热量、60s内燃烧滴落物、60s内焰尖高度、火焰横向蔓延、燃烧增长速率指数、氧指数 | A1（300*300*d）mm/5块 A2（1200*600*d）mm/10块 （600*600*d）mm/20块 B1（1200*600*d）mm/10块 |  |  |  | 注：保温砂浆检测燃烧A1样品需25公斤，A2样品需50公斤 |
|  |  | 保温砂浆 | 干密度、导热系数、压缩强度、软化系数 | 20kg |  | 自委托之日32天后 | 每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。现场同条件检测参数为导热系数、干密度、压缩强度，试件为 300*300*30mm三块、 70.7*70.7 mm6块 |  |
|  |  | 聚苯颗粒保温浆料 | 干密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、软化系数 | 20kg |  | 自委托之日32天后 |  |  |
|  |  | 镀锌钢丝网 | 丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量 | 全副材料5m长 |  | 自委托之日5天后 |  |  |
|  |  | 耐碱网格布 | 单位面积质量、断裂强力、耐碱强力保留率 | 全副材料10m长 |  | 自委托之日36天后 |  |  |
|  |  | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、浸水位伸粘结强度、压折比 | 10kg |  | 自委托之日37天后 | 如为急样，可委托做养护7d试件。试件制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验，发生争议时，以养护28d为准 |  |
|  |  | 界面砂浆 | 压剪粘结强度（原强度、耐水） | 10kg |  | 自委托之日28天后 |  |  |
|  |  | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度（耐水、原强度） | 10kg |  | 自委托之日37天后 |  |  |
|  |  | 塑料锚栓 | 抗拔承载力 | 15个 |  | 自委托之日7天后 | 现场需进行锚固件抗拔力试验，每个检验批不少于3处 |  |

| 序号 | 检测 项目 | 材料品种 |  | 检测参数 | 取 样 量 | 批量 | 取报告日期 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 抹灰石膏 |  |  | 抗压、抗折、体积密度 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | GB/T28627-2012 |
|  | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 |  |  | 抗压强度、保水率 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | JC/T890-2017 |
|  | 混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆 |  |  | 抗压强度、稠度、保水性 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | JC860-2008 |
|  | 预拌砂浆：（干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆） |  |  | 抗压强度、保水率、2h稠度损失率 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | GB/T25181-2019 |
|  | 蒸压硅酸盐砖专用砌筑砂浆 |  |  | 抗压强度、保水率、2h稠度损失率 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | CECS 311:2012 |
|  | 轻质保温隔音阻尼地坪砂浆 |  |  | 干密度、抗压强度、导热系数、软化系数 | 15斤 |  | 自委托之日28天后 |  | GB/T20473-2006 |
|  | 蒸压钢筋陶粒混凝土轻质墙板 |  |  | 抗压强度 | 100*100mm 3块 |  | 自委托之日8天后 |  | JG/T169-2016 |
|  | 发泡混凝土 |  |  | 抗压强度 | 100*100mm 3块 |  | 自委托之日8天后 |  | DGJ32/TJ 104-2017 |
| 26 | 电线电缆 |  |  | 印刷标志、导体电阻、电压试验、绝缘(护套)厚度、外径绝缘电阻、绝缘层老化前后抗张强度（变化率）、绝缘层老化前后断裂伸长率（变化率）、垂直燃烧试验 | 电线每种规格试样1整卷 电缆每种规格试样长度14米 | 导线同品牌进场规格总数的10%，且不少于2个用量最多的规格。 | 自委托之日13天后 |  | 样品上要有厂家标识、产品标识等信息 |
| 27 | PVC排水管材 |  |  | 尺寸、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度、纵向回缩率 | 在8根不同管材上截取长为1m的试样，共8根 | ≤50 t | 自委托之日15天后 |  | 样品上要有厂家标识、产品标识等信息 |
| 28 | PVC排水管件 |  |  | 维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | 9个 | 外径小于75mm不超过1万件；外径大于75mm，不超过5千件 | 自委托之日15天后 |  | 不同规格取样至少一组 |
| 29 | PPR给水管 |  |  | 尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 分别在8根不同管材上截取长为1m的试样，共8根 如需检测静液压试验另加2根1m的试样 | ≤50 t | 自委托之日15天后 |  | 不同规格取样至少一组 |
| 30 | 电工套管 |  |  | 外观、尺寸、抗压、抗冲击性、弯曲、弯扁、阻燃性能 | 分别在6根不同管材上截取长为1m的试样，共12根 | 规范未作规定 | 自委托之日15天后 |  | 不同规格取样至少一组 |
| 31 | 室内环境检测 |  |  | 氡、甲醛、氨、苯、TVOC | 按规范要求 | 按规范要求 | 根据点数情况 |  |  |
| 32 | 土壤氡 |  |  | 氡 | 按规范要求 | 按规范要求 | 根据点数情况 |  |  |
| 33 | 混凝土结构 |  | 楼板厚度 | 尺寸偏差 | 总户数的1%，不少于3户 |  | 自委托之日5天后 |  |  |
|  |  |  | 回弹法/钻芯法 | 强度 | 批量（构件数量的10%，不少于10个构件）或单个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层 | 保护层厚度 | 每批5个梁，5个板 | 10层为1批 |  |  |  |
| 34 | 涂层厚度（防火防腐） |  |  |  | 总构件的10％不少于三个 |  | 自委托之日5天后 |  |  |
| 35 | 沉降观测 |  |  | 布点、测量 | 房屋四个角柱基或15至20米布一个点或三个柱布一点 |  | 自委托之日5天后 |  |  |
| 36 | 击实 |  |  | 最大干密度、最佳含水量 | 一个型号为一组 |  | 自委托之日5天后 |  |  |
| 37 | 塑料锚栓拉拔承载力 |  |  | 承载力 | 1组3个 | 500㎡为1组 | 自委托之日5天后 |  |  |
| 38 | 种植钢筋拉拔 |  |  | 抗拔力 |  | 1000根为1批 | 自委托之日3天后 |  |  |
| 39 | 贯入法砌筑砂浆 |  |  | 砂浆强度 | 1组16个点 |  | 自委托之日7天后 |  |  |
| 40 | 土工 |  |  | 压实系数 |  |  | 等击实试验检测完成后2天 |  |  |
| 41 | 现场墙体隔声 |  |  | 室内噪声级、空气声隔声、撞击声隔声、吸声性能 | 室内背景噪声：每个单体建筑应选取代表性房间，抽检量不少于房间总数的5%，且不少于3间。不同建筑类型的主要功能房间不得少于1间。 | 当房间总数少于3间时，应全数检测。房间检测点数：面积小于30㎡的房间，在房间 | 中央选取1个测点。面积大于30小于100㎡取3个测点。楼板空气隔声性能和撞击声隔声性能：每个单体建’ | 筑应选取有代表性的房间，抽检量不少于房间总数的1%，且不少于1间。不同功能类型的主要房间不得少于1组。 |  |
| 42 | 盘扣式脚手架 |  |  | 构件强度 |  | 盘扣式脚手架取样：1.连接盘单侧抗剪强度：从立杆上切取连接盘一边留10cm，一边留25cm的样品8个，两侧均带有扣接头的60cm 长水平杆4根 2. 连接盘双侧抗剪强度 ：从立杆上切取连接盘一边留10cm，一边留25cm的样品8个，两侧均带有扣接头的60cm长水平杆4根 3.连接盘抗弯强度试验：从立杆上切取连接盘两边各留40cm的样品8根 4.可调托撑抗压强度: 可调托撑4个 |  | 5.连接盘抗拉强度试验：从立杆上切取连接盘两边各留10cm的8个 6.连接盘内侧环焊缝抗剪强度：立杆上切取连接盘两边各留10cm的样品8个 7.可调底座抗压强度: 可调底座4个 8.外径、壁厚、断后伸长率、抗拉强度、屈服强度: 不少于60cm长钢管2根 |  |
|  | 钢管、扣件 |  |  | 抗滑、抗破坏、扭转、抗拉性能，壁厚、断后伸长率、抗拉强度、外径、弯曲试验 | 钢管、扣件取样：1.2米2根 0.6米1根 直角扣件16、旋转扣件8个、对接扣件8个 注（钢管必须填写好委托设计要求：钢管壁厚≥2.7mm） |  |  |  |  |
| 43 | 灌浆料/座浆料 |  |  | 抗压强度、竖向膨胀率、流动度、泌水率 | 15斤 |  |  | 灌浆试块一般M85 尺寸40*40*160 长条3块 座浆试块一般M45 尺寸70.7*70.7 正方形6块 |  |
| 44 | 安全网 |  |  | 系绳断力强力、耐贯穿性能、开眼环扣强力、断裂强力×断裂伸长、耐腐蚀性能、梯形撕裂强度、耐冲击 | 5整张 |  |  | 提供型号A或B |  |
| 45 | 安全帽 |  |  | 佩戴高度、垂直间距、 冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带的强度、侧向刚性 | 4顶 |  |  | 需注明：P型（普通型） T型（特殊型） |  |
| 46 | 安全带 |  |  | 安全带金属零部件耐腐蚀性能，围杆作业用安全带性能，区域限制用安全带性能，堕落悬挂用安全带性能 | 4条 |  |  |  |  |
| 47 | 开关、插座 |  |  | 防潮、正常操作、通断能力、爬电距离和电气间隙、绝缘电阻、电气强度、绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 各10个 | 同厂家同材质同类型抽检3%，且均不应少于1个样本 |  |  |  |
| 48 | 烟道 |  |  | 垂直承载力、耐软物撞击 | 原始出厂高度3根、另1米/3根 |  |  | 提供层高、烟道厚度（不低于15cm） |  |
| 49 | 管桩 |  |  | 抗弯性能、钢筋保护层厚度、端板厚度、箍筋间距、加密区箍筋加密长度和箍筋间距、壁厚 | 2根 |  |  | 样品完好、符合要求 |  |
|  | 管桩钢筋 |  |  | 内径实测值/直径（mm） | 主筋不少于10根、箍筋5根 |  |  |  |  |
|  | 桩基取芯 |  |  | 水泥土取芯钻孔、水泥土强度检测、混凝土取芯钻孔、混凝土强度检测 |  |  |  |  |  |
|  | 管桩焊缝探伤、破损检测，方桩回弹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 烧结保温砖 |  |  | 传热系数 | 自带材料、工人砌2平方米的墙体 |  |  |  |  |
| 51 | 钢结构防火涂料 |  |  | 成型养护费用（膨胀型）、粘结强度、初期干燥抗裂性、PH值、在容器中的状态、干燥时间（表干） | 燃烧送样：膨胀型（液体）50公斤 非膨胀（粉状） 100公斤涂层厚度0-3mm / 150公斤涂层厚度3-7mm | 常规送样：膨胀型5公斤，非膨胀型10公斤 | 非膨胀型如做抗压需提供比例=水：粉：胶水 | 送检时必须带好耐火试验涂覆工艺确认单 |  |
| 52 | 饰面防火涂料 |  |  | 耐燃时间、难燃性、质量损失、炭化体积。耐水性、成型养护、细度、耐湿热性 | 50斤 |  |  | 常规性能跟燃烧性能如需同时检测，请分开填写样品委托单 |  |
| 53 | 防霉涂料 |  |  | 防霉试验、容器中状态、涂膜外观、成型养护、耐霉菌性 | 1公斤 |  |  |  |  |
| 54 | 干挂胶/云石胶 |  |  | 外观、适用期、压剪强度（石材-石材）、压剪强度（石材-不锈钢） | 干挂胶（云石胶）一组；石材30*50mm*原厚44块（石材表面不能防水、防腐处理），挂件（同尺寸同规格，取工程使用最小号）5个 |  |  | 石材相容性（耐候胶一支带胶嘴，石材：150mm*40mm*原厚5块，泡沫棒300mm1段） |  |
| 55 | 波纹管 |  |  | 环刚度 | 3根30cm（口径不大于500mm） |  | 取样要切割在环箍上 | 提供环刚度 |  |
| 56 | 塑钢型材 |  |  | 抗剪性能 | 6根1.5m（横梁跟立柱各三个） |  |  |  |  |
| 57 | 硅酮建筑密封胶 |  |  | 外观、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、相融性 | 常规6根 注明型号、比例、单双组份 另检测相容性再加3根 |  |  |  |  |
| 58 | 钢板镀锌层 |  |  | 镀锌层厚度 | 5根50cm |  |  |  |  |
| 59 | 地毯 |  |  | 20s内焰尖高度Fs、临界辐射通量CHF、产烟量、烟气毒性 | 4平方米 |  |  | 注明受火面 |  |
| 60 | 墙布、卷帘布 |  |  | 氧指数值、损毁长度、续燃时间、阴燃时间、燃烧滴落物 | 2平方米 |  |  | 注明受火面 |  |
| 61 | 幕墙玻璃 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | 板块高度最小为一层楼的高度，宽度为两个分格，有开启必须带开启；石材幕墙后面必须要有三根立柱；上、下口支点位置各焊接一个槽钢或方管（方便吊装），超出面板10-15cm |  |  | 所需资料a、板块分格图、节点图、计算书；b、监理证书复印件；c、型材厂家；d、结构胶、耐候胶品牌代号；e玻璃厂家；f、立梃、横梁规格、表面处理。 2-3名工人，双面胶条一捆， |  |
| 62 | 淋浴房玻璃 |  |  | 抗冲击性能 | 1930*864（4块） 610*610（6块） |  |  |  |  |
| 63 | 内置百叶中空玻璃 |  |  | 遮阳系数、传热系数、可见光透射比、露点 | 1480*1480mm1块 510*360mm3块 1000*1000mm1块 |  | 自委托之日28天后 |  |  |
| 64 | 铝塑复合板 |  |  | 涂层厚度（二涂）、整板厚度永许偏差、铝材厚度 | 300*300mm3块 |  | 自委托之日28天后 |  |  |
| 65 | 井盖 |  |  |  | 同规格同等级同材质2套一组 |  |  |  |  |
| 66 | 模块井砖 |  |  | 抗压强度 | 5块/组 |  |  |  |  |
| 67 | 钢筋混凝土排水管 |  |  |  | 2根原尺寸 |  |  | 提前联系经纬（电话：86273365） |  |
| 68 | 钢绞线 GB/T 5224-2014 |  |  | 弹性模量、整根钢绞线最大力、0.2％屈服力、最大力总伸长率 | 1.2米3根 | 尺寸、表面质量、规定非比例延伸力（0.2％屈服力）、整根钢绞线最大力、最大力总伸长率弹性模量 |  | 检测松弛（120h）：送一根2.8m，两根1.2m。必须同时送两根1.2m同盘上样品做拉伸试验，需要实测值做松弛试验 |  |
| 69 | 丝杆 |  |  | 拉伸 | 8根/50cm |  |  |  |  |
| 70 | 建筑石灰 |  |  | 氧化钙和氧化镁含量、体积安定性、二氧化碳含量、细度、游离水 |  |  |  |  |  |
| 71 | LED灯 |  |  | 功率、功率因数、色温、显色指数、光效、 | 最低不少于2套 |  |  | GB/T24824-2009 |  |
| 72 | 螺栓球 |  |  | 螺栓球节点拉力载荷 | 3个/组 |  |  |  |  |