                                                                                                                              江阴市中建工程质量检测有限公司


试    验    取    样    量    一    览    表

	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	1
	混

凝

土
	普通砼

掺外加剂砼
	配合比
	水泥
	30kg
	规范未作规定
	水泥、砂、石检测合格，自委托之日起8天后、29天后
	提供坍落度

	
	
	
	
	砂
	50 kg
	规范未作规定
	
	

	
	
	
	
	石子
	50 kg
	规范未作规定
	
	

	
	
	
	抗压
	标  养
	3块
	100m3混凝土
	到龄期后第2天
	抗折150*150*550/3块

	
	
	
	
	拆模、同条件
	3块
	
	自委托之日起2天后
	

	
	
	
	抗  渗
	6块
	同一工程同一配合比取样不少于一次
	到龄期后第4天
	

	2
	砂

浆
	水泥砂浆

混合砂浆
	配合比
	水泥
	3kg
	
	水泥、砂检测合格，自委托之日起29天后
	提供稠度 成品砂浆原材料检测取15斤试样

	
	
	
	
	砂
	15 kg
	
	
	

	
	
	
	抗  压
	3块
	250m3砂浆
	到龄期后第2天
	

	3
	水泥
	胶砂强度、凝结时间、安定性、细度、标准稠度、胶砂流动度
	20个不同部位

共取20 kg
	袋装≤200t

散装≤500t
	自委托之日4天、29天后
	

	
	水泥土配比
	配合比
	土：200斤，水泥：100斤
	
	自委托之日28天后
	

	4
	砂
	河砂
	颗粒分析、泥含量、泥块含量、含水量、堆积密度、云母含量、氯离子含量
	20 kg
	≤600t
	自委托之日3天后
	

	5
	石子
	碎石
	颗粒分析、泥含量、泥块含量、针片状、压碎值指标
	40 kg
	≤600t
	自委托之日3天后
	

	6
	粉

煤

灰
	散装
	含水量、细度、需水量比、烧失量、抗压强度比
	15个不同部位共取15 kg
	≤200t
	自委托之日4天、29天后
	

	
	
	袋装
	
	10袋每袋
1 kg共10 kg
	
	
	

	7
	砖
	烧结普通砖
	抗  压
	15块
	≤15万块
	自委托之日7天后
	外观、尺寸合格

	
	
	烧结多孔砖/烧结空心砖
	抗  压
	15块
	10万块
	自委托之日7天后
	

	
	
	混凝土多孔砖
	抗  压
	15块
	10万块
	自委托之日7天后
	

	
	
	混凝土实心砖
	抗  压
	15块
	15万块
	自委托之日7天后
	


	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	8
	瓦
	砼瓦
	抗弯曲、抗渗、吸水率、承载力
	15块
	≤5万块
	自委托之日5天后
	

	
	
	烧结瓦
	
	15块
	≤3.5万块
	
	

	9
	砌块
	蒸压加气隔墙板
	抗压强度

干密度
	蒸压加气砌块：原尺寸9块。
蒸压加气隔墙板：100*100/27块
	≤1万块
	自委托之日7天后
	导热系数试样300*300*30mm   3块
如检测吸水率另取100*100mm 9块

	
	
	蒸压加气砼砌块
	抗压强度、干密度、导热系数、吸水率
	
	≤3万块
	自委托之日7天后
	

	10
	钢

筋

原

材
	热轧带肋钢
热轧光圆钢
	拉伸
	2根
	≤60t
	不带E钢筋7长2短为一组
带E钢筋8长2短为一组
≥32规格的原材取样：2根70cm，6根52cm，2根30cm

	先在在两根钢筋上分别切取拉伸试样长50-53cm，弯曲试样：（长30~35㎝）
另在五根钢筋上分别切取长度为不小于50-53cm的钢筋，两端切平，做重量偏差试验

检测反向弯曲试样8根50-53cm

	
	
	
	冷弯
	2根
	
	
	

	
	
	
	重量偏差
	5根
	
	
	

	
	
	冷轧带肋钢
	拉伸
	每盘1根
	≤60t
	委托第2天
	槽钢、角钢、H型钢    试样：拉伸长50cm                 宽3cm 1根

冷弯长30cm宽3cm 1根

镀锌层厚度：原尺寸3根10cm

	
	
	
	CRB550
	冷弯
	每批2根
	
	
	

	
	
	
	CRB650及以上
	反复弯曲
	每批2根
	
	
	

	
	
	碳素结构钢
	拉伸
	1根
	≤60t
	委托第2天
	

	
	
	
	冷弯
	1根
	
	
	

	
	
	低合金高

强度结构钢
	拉伸
	1根
	≤60t
	委托第2天
	

	
	
	
	冷弯
	1根
	
	
	

	
	
	钢筋网片
	抗剪
	3个
	
	上端50mm、下端≥150mm
两方向任意截取三个试样
	         [image: image1.png]wugglz

INWN|







	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	  11
	钢

筋

焊

接
	搭接焊
	拉伸
	3根
	≤300个接头
	委托第2天
	拉伸试样

●
        25      25㎝

弯曲试样

●

         15㎝   15㎝

	
	
	T型焊
	拉伸
	3根
	≤300个接头
	委托第2天
	

	
	
	电渣压力焊
	拉伸
	3根
	≤300个接头
	委托第2天
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	闪光对焊
气压焊
	拉伸
	3根
	≤300个接头
	委托第2天
	

	
	
	
	冷弯
	3根
	
	
	

	
	
	钢结构

焊接
	拉伸、面弯、背弯
	2件
	
	委托第2天
	

	
	
	
	侧弯
	厚度≥14mm
	4件
	
	
	

	12
	钢筋

机械

连接/灌浆套筒连接
	接头
	拉伸
	3根
	≤500个接头
	注：机械连接工艺检测90cm/3根，灌浆套筒常规80cm/3根（具体要看中间套筒尺寸）灌浆套筒工艺检测1.1m/3根
	拉伸试样

25 25㎝

母材从对应接头钢筋上切取



	
	
	母材
	
	3根
	
	
	

	13
	高 强
螺 栓
	大六角头螺栓
	扭矩系数
	8套
	
	自委托之日3天后
	注：抗滑移连接板上的螺栓长度比委托的螺栓长5cm，另八个螺栓还是按委托的尺寸

	
	
	扭剪型螺栓
	预拉力
	
	
	
	

	
	高强螺栓连接副摩擦面
	大六角头螺栓

扭剪型螺栓
	抗滑移系数
	3副
	
	
	

	14

	防 水
材料
	防水卷材
	高聚物改性沥青类：可溶物含量、拉伸性能（拉力、延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性
	一整卷
	10000㎡
	提供不透水性时间、兆帕。另自黏卷材要检测剥离强度需提供300*50mm/5个，预铺卷材要检测剥离强度需提供150*50mm/10个（所有粘合面70mm），搭接缝不透水性300*300mm/3个（中间粘合面100mm）针对弹性卷材
	注：结构部位如为地下工程，请参照GB50208-2011《地下室防水工程质量验收规范》

	
	
	
	合成高分子类：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、撕裂强度
	
	
	
	

	
	
	防水涂料
	聚合物水泥防水涂料（用于屋面）：拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量。（地下室）不透水性、断裂伸长率（浸水处理）、抗渗性、粘结强度、潮湿基面粘结强度、拉伸强度（浸水）(50t)

水泥基渗透结晶防水涂料：抗折强度、抗压强度、去涂层砂浆抗渗性、湿基面粘结强度、施工性（20min）、施工性（加工搅拌）、带涂层砂浆的抗渗力、抗渗压力比(带涂层去涂层)(50t)

水乳型沥青防水涂料：不透水性、低温柔性、断裂伸长率、固体含量、表干时间、实干时间（10t）
	聚氨酯防水涂料（用于地下室）：粘结强度、不透水性、拉伸强度、低温弯折性、热处理低温弯折性。（用于屋面）：拉伸强度、断裂伸长率、固体含量、不透水性、低温弯折性、表干时间、实干时间(15t)

聚合物水泥防水砂浆：抗压强度、抗折强度、粘结强度
非固化橡胶防水涂料：粘结性能、低温热性、热老化低温热性、延伸性(10t)

   
	5Kg
	

	
	
	
	
	
	
	

	15
	轻

钢
龙

骨
	吊 顶
	静载试验
	承载
	4根
	≤2000㎡
	自委托之日7天后
	长1.2m

	
	
	
	
	覆 面
	4根
	
	
	长1.2m

	
	
	
	
	吊件
	4件
	
	
	提供主龙副龙尺寸（长×宽×厚）

	
	
	
	
	挂件
	4件
	
	
	

	16
	人造板
	甲醛释放量
	（环境测试舱法）50*50cm/5块
	
	自委托之日7天后
	注：干燥器法适用于人造板或饰面人造板，环境测试舱法适用于所有板材

	17
	阻燃胶合板
	燃烧性能
	1.5m×0.5m /3块         
1.5m×1.0m /3块
	
	自委托之日14天后
	


	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	18
	沥青
	软化点、针入度、延度、低温柔度、弹性恢复率、离折性、二甲苯可溶物含量、闪点
	2kg
	
	
	

	
	油 膏
	
	2.5 kg
	≤200桶
	
	

	19
	陶

瓷

砖
	干压陶瓷砖
挤压陶瓷砖
	断列模数及破坏强度
	15块
	规格600cm以下送15块连包装箱、600cm以上送7块带包装箱、大于800cm另再送15*15cm/5块
	摩擦系数（防滑）：200*200mm/三块干法或湿法（干湿法都检测需6块）
	
如检测放射性 只需取样重量为10斤的样品

	
	
	
	吸水率
	15块
	
	
	

	
	
	
	抗热震性
	10块
	
	
	

	
	
	
	尺寸和表面质量
	15块
	
	
	

	20
	涂 料
	内、外墙涂料

水性多彩涂料、腻子

	容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干、实干）、对比率、耐洗刷性、恢复率、甲醛含量
	5kg
	≤5t
	有害物质：10斤
	

	21
	建筑
外窗

玻璃
	铝合金、门窗、玻璃
	气密性、水密性、抗风压性

保温性能

玻璃：可见光透射比、遮阳、露点、传热
	窗4樘样品窗不大于1米8不小于1米
玻璃 100*100mm/3块

      510*360mm/15块
	铝合金窗三性检测需另包外框
传热不包外框
	铝合金单做抗剪：横梁跟立柱各10个10cm（隔热型材才能检测）
	型材试样50*1.25cm两根片材加
  一根50cm母材，玻璃检测参数严格按照图纸设计要求


	22
	石

膏

板
	纸     面
	断裂荷载、护面纸与石膏板芯的粘结、吸水率、表面吸水量
	
	≤2500张
	燃烧：1.5*1m/3块 1.5*0.5m/3块
	常规：横向截取400*300mm/5块
      纵向截取400*300mm/5块 
另吸水率：300*300mm/5块

	
	
	嵌装式装饰
	单位面积重量、断裂荷载、含水率
	
	≤500块
	
	

	
	
	装  饰
	断裂荷载
	
	≤500块
	
	

	
	
	
	吸水率
	
	
	
	

	
	
	
	受潮挠度
	
	
	
	

	23
	饰面

石材
	大理石、

花岗岩板材

荒   料
	干燥压缩强度
	
	
	自委托之日5天后
	试样为φ50×50×50㎜
10块

	
	
	
	水饱和压缩强度
	
	
	
	

	
	
	
	干燥弯曲强度
	
	
	自委托之日5天后
	试样宽度为100㎜，试样长度为10H+50㎜ 10块。放射性检测取10斤重量样品。

	
	
	
	水饱和曲强度
	
	
	
	


	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	24
	保温

节能
	保温板（常规）
	导热系数、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度、尺寸稳定性
	（1200*600*d）mm/4块板
（300*300*d）mm/10块板
	照同厂家、同品种产品，外墙、内墙每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查一次，不足1000m2的也抽查1次；超过1000m2，每增加2000m2应至少增加抽查一次；超过5000m2时，每增加5000m2应增加抽查一次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

	橡塑保温管做吸水率样品4米，
	岩棉板原厚度不得大于40mm
橡塑保温板300*300*dmm6块，地面隔声板1.2米4块

	
	
	保温板（燃烧）
	A1持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值

A2  600s的总放热量、火焰横向蔓延、燃烧增长速率指数、总热值

B1 600s的总放热量、60s内燃烧滴落物、60s内焰尖高度、火焰横向蔓延、燃烧增长速率指数、氧指数
	A1（300*300*d）mm/5块
A2（1200*600*d）mm/10块      
（600*600*d）mm/20块
B1（1200*600*d）mm/10块
	
	
	注：保温砂浆检测燃烧A1样品需25公斤，A2样品需50公斤

	
	
	保温砂浆
	干密度、导热系数、压缩强度、软化系数
	20kg
	
	自委托之日32天后

	每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。现场同条件检测参数为导热系数、干密度、压缩强度，试件为

300*300*30mm三块、

70.7*70.7 mm6块

	
	
	聚苯颗粒保温浆料
	干密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、软化系数
	20kg
	
	自委托之日32天后
	

	
	
	镀锌钢丝网
	丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量
	一整卷
	
	自委托之日5天后

	

	
	
	耐碱网格布
	单位面积质量、断裂强力、耐碱强力保留率
	一整卷
	
	自委托之日36天后

	

	
	
	抗裂砂浆
	拉伸粘结强度、浸水位伸粘结强度、压折比
	10kg
	
	自委托之日37天后

	如为急样，可委托做养护7d试件。试件制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验，发生争议时，以养护28d为准

	
	
	界面砂浆
	压剪粘结强度（原强度、耐水）
	10kg
	
	自委托之日28天后

	

	
	
	胶粘剂
	拉伸粘结强度（耐水、原强度）
	10kg
	
	自委托之日37天后

	

	
	
	塑料锚栓
	抗拔承载力
	15个
	
	自委托之日7天后

	现场需进行锚固件抗拔力试验，每个检验批不少于3处


	序号
	检测
项目
	材料品种
	检测参数
	取 样 量
	批量
	取报告日期
	备      注

	 25  
	抹灰石膏
	抗压、抗折、体积密度
	15斤
	
	自委托之日28天后
	GB/T28627-2012

	
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆
	抗压强度、保水率
	15斤
	
	自委托之日28天后
	JC/T890-2017

	
	混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆
	抗压强度、稠度、保水性
	15斤
	
	自委托之日28天后
	JC860-2008

	
	预拌砂浆：（干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆）
	抗压强度、保水率、2h稠度损失率
	15斤
	
	自委托之日28天后
	GB/T25181-2019

	
	蒸压硅酸盐砖专用砌筑砂浆
	抗压强度、保水率、2h稠度损失率
	15斤
	
	自委托之日28天后
	CECS 311:2012

	
	轻质保温隔音阻尼地坪砂浆
	干密度、抗压强度、导热系数、软化系数
	15斤
	
	自委托之日28天后
	GB/T20473-2006

	
	蒸压钢筋陶粒混凝土轻质墙板
	抗压强度
	100*100mm 3块
	
	自委托之日8天后
	JG/T169-2016

	
	发泡混凝土
	抗压强度
	100*100mm/ 6块
	
	自委托之日8天后
	DGJ32/TJ 104-2017

	26
	电线电缆
	印刷标志、导体电阻、电压试验、绝缘(护套)厚度、外径绝缘电阻、绝缘层老化前后抗张强度（变化率）、绝缘层老化前后断裂伸长率（变化率）、垂直燃烧试验
	电线每种规格试样1整卷
电缆每种规格试样长度14米
	导线同品牌进场规格总数的10%，且不少于2个用量最多的规格。
	自委托之日13天后

	样品上要有厂家标识、产品标识等信息


	27
	PVC排水管材
	尺寸、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度、纵向回缩率
	在8根不同管材上截取长为1m的试样，共8根
	≤50 t
	自委托之日15天后
	样品上要有厂家标识、产品标识等信息

	28
	PVC排水管件
	维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
	9个
	外径小于75mm不超过1万件；外径大于75mm，不超过5千件
	自委托之日15天后
	不同规格取样至少一组

	29
	PPR给水管
	尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验
	分别在8根不同管材上截取长为1m的试样，共8根

如需检测静液压试验另加2根1m的试样
	≤50 t
	自委托之日15天后
	不同规格取样至少一组

	30
	电工套管
	外观、尺寸、抗压、抗冲击性、弯曲、弯扁、阻燃性能
	分别在6根不同管材上截取长为1m的试样，共12根
	规范未作规定
	自委托之日15天后
	不同规格取样至少一组

	31
	PE管
	外径、壁厚、纵向回缩率、断裂伸长率
	分别在8根不同管材上截取长为1m的试样，共8根


	
	
	

	32
	波纹管
	环刚度
	3根/30cm（口径不大于500mm）
	
	取样要切割在环箍上
	提供环刚度

	33

	混凝土结构
	楼板厚度
	尺寸偏差
	总户数的1%，不少于3户
	
	自委托之日5天后
	

	
	
	回弹法/钻芯法
	强度
	批量（构件数量的10%，不少于10个构件）或单个
	
	
	

	
	
	钢筋保护层
	保护层厚度
	每批5个梁，5个板
	10层为1批
	
	

	34
	涂层厚度（防火防腐）
	
	总构件的10％不少于三个
	
	自委托之日5天后
	

	35
	沉降观测
	布点、测量
	房屋四个角柱基或15至20米布一个点或三个柱布一点
	
	自委托之日5天后
	

	36
	击实
	最大干密度、最佳含水量
	一个型号为一组
	
	自委托之日5天后
	

	37
	塑料锚栓拉拔承载力
	承载力
	1组3个
	500㎡为1组
	自委托之日5天后
	

	38
	种植钢筋拉拔
	抗拔力
	
	1000根为1批
	自委托之日3天后
	

	39
	贯入法砌筑砂浆
	砂浆强度
	1组16个点
	
	自委托之日7天后
	

	40
	土工
	压实系数
	
	
	等击实试验检测完成后2天
	

	41
	现场墙体隔声
	室内噪声级、空气声隔声、撞击声隔声、吸声性能
	室内背景噪声：每个单体建筑应选取代表性房间，抽检量不少于房间总数的5%，且不少于3间。不同建筑类型的主要功能房间不得少于1间。
	当房间总数少于3间时，应全数检测。房间检测点数：面积小于30㎡的房间，在房间
	中央选取1个测点。面积大于30小于100㎡取3个测点。楼板空气隔声性能和撞击声隔声性能：每个单体建’
	筑应选取有代表性的房间，抽检量不少于房间总数的1%，且不少于1间。不同功能类型的主要房间不得少于1组。

	42
	盘扣式脚手架
	构件强度
	
	盘扣式脚手架取样：1.连接盘单侧抗剪强度：从立杆上切取连接盘一边留10cm，一边留25cm的样品8个，两侧均带有扣接头的60cm 长水平杆4根     2. 连接盘双侧抗剪强度 ：从立杆上切取连接盘一边留10cm，一边留25cm的样品8个，两侧均带有扣接头的60cm长水平杆4根               
3.连接盘抗弯强度试验：从立杆上切取连接盘两边各留40cm的样品8根
4.可调托撑抗压强度: 可调托撑4个（原尺寸切掉20cm）
	5.连接盘抗拉强度试验：从立杆上切取连接盘两边各留10cm的8个
6.连接盘内侧环焊缝抗剪强度：立杆上切取连接盘两边各留10cm的样品8个
7.可调底座抗压强度: 可调底座4个
8.外径、壁厚、断后伸长率、抗拉强度、屈服强度: 另取片材50cm长*19mm宽/2根

	
	钢管、扣件
	抗滑、抗破坏、扭转、抗拉性能，壁厚、断后伸长率、抗拉强度、外径、弯曲试验
	钢管、扣件取样：1.2米2根 、另取片材50cm长*19mm宽/2根
直角扣件16、旋转扣件8个、对接扣件8个
注（钢管必须填写好委托设计要求：钢管壁厚≥2.7mm）
	
	

	43
	灌浆料/座浆料
	抗压强度、竖向膨胀率、流动度、泌水率
	15斤
	
	
	灌浆试块一般M85 尺寸40*40*160 长条3块

座浆试块一般M45 尺寸70.7*70.7 正方形6块

	44
	安全网
	系绳断力强力、耐贯穿性能、开眼环扣强力、断裂强力×断裂伸长、耐腐蚀性能、梯形撕裂强度、耐冲击
	4整张
	
	
	提供型号A或B

	45
	安全帽
	佩戴高度、垂直间距、
冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带的强度、侧向刚性
	5顶
	
	
	需注明：P型（普通型）

T型（特殊型）

	46
	安全带
	安全带金属零部件耐腐蚀性能，围杆作业用安全带性能，区域限制用安全带性能，堕落悬挂用安全带性能
	5条
	
	
	

	47
	开关、插座
	防潮、正常操作、通断能力、爬电距离和电气间隙、绝缘电阻、电气强度、绝缘材料的耐非正常热和耐热
	各10个
	同厂家同材质同类型抽检3%，且均不应少于1个样本
	
	

	48
	烟道
	垂直承载力、耐软物撞击
	原始出厂高度3根、另1米/3根
	
	
	提供层高、烟道厚度（不低于15cm）

	49
	管桩
	抗弯性能、钢筋保护层厚度、端板厚度、箍筋间距、加密区箍筋加密长度和箍筋间距、壁厚
	2根
	
	
	样品完好、符合要求

	
	管桩钢筋
	内径实测值/直径（mm）
	主筋不少于10根、箍筋5根
	
	
	

	
	桩基取芯
	水泥土取芯钻孔、水泥土强度检测、混凝土取芯钻孔、混凝土强度检测
	
	
	
	

	
	管桩焊缝探伤、破损检测，方桩回弹
	
	
	
	
	

	50
	烧结保温砖
	传热系数
	自带材料、工人砌2平方米的墙体
	
	
	

	51
	钢结构防火涂料
	成型养护费用（膨胀型）、粘结强度、初期干燥抗裂性、PH值、在容器中的状态、干燥时间（表干）
	燃烧送样：膨胀型（液体）50公斤 

非膨胀（粉状） 100公斤涂层厚度0-3mm / 150公斤涂层厚度3-7mm
	常规送样：膨胀型5公斤，非膨胀型10公斤
	非膨胀型如做抗压需提供比例=水：粉：胶水
	送检时必须带好耐火试验涂覆工艺确认单

	52
	饰面防火涂料
	耐燃时间、难燃性、质量损失、炭化体积。耐水性、成型养护、细度、耐湿热性
	50斤
	
	
	常规性能跟燃烧性能如需同时检测，请分开填写样品委托单

	53
	防霉涂料
	防霉试验、容器中状态、涂膜外观、成型养护、耐霉菌性
	1公斤
	
	
	

	54
	干挂胶/云石胶
	外观、适用期、压剪强度（石材-石材）、压剪强度（石材-不锈钢）
	干挂胶（云石胶）一组；石材30*50mm*原厚44块（石材表面不能防水、防腐处理），挂件（同尺寸同规格，取工程使用最小号）5个
	
	
	石材相容性（耐候胶一支带胶嘴，石材：150mm*40mm*原厚5块，泡沫棒300mm1段）

	55
	土壤氡
	氡
	按规范要求
	
	根据点数要求
	

	56
	塑钢型材
	抗剪性能
	6根1.5m（横梁跟立柱各三个）
	
	
	

	57
	硅酮建筑密封胶
	外观、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、相融性
	常规6根 注明型号、比例、单双组份 另检测相容性再加3根
	
	
	

	58
	钢板镀锌层
	镀锌层厚度
	5根50cm
	
	
	

	59
	地毯
	20s内焰尖高度Fs、临界辐射通量CHF、产烟量、烟气毒性
	4平方米
	
	
	注明受火面

	60
	墙布、卷帘布
	氧指数值、损毁长度、续燃时间、阴燃时间、燃烧滴落物
	2平方米
	
	
	注明受火面

	61
	幕墙玻璃
	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能
	板块高度最小为一层楼的高度，宽度为两个分格，有开启必须带开启；石材幕墙后面必须要有三根立柱；上、下口支点位置各焊接一个槽钢或方管（方便吊装），超出面板10-15cm
	
	
	所需资料a、板块分格图、节点图、计算书；b、监理证书复印件；c、型材厂家；d、结构胶、耐候胶品牌代号；e玻璃厂家；f、立梃、横梁规格、表面处理。

2-3名工人，双面胶条一捆，

	62
	淋浴房玻璃
	抗冲击性能
	1930*864（4块）

610*610（6块）
	
	
	

	63
	内置百叶中空玻璃
	遮阳系数、传热系数、可见光透射比、露点
	1480*1480mm1块

510*360mm3块

1000*1000mm1块
	
	自委托之日28天后
	

	64
	铝塑复合板
	涂层厚度（二涂）、整板厚度永许偏差、铝材厚度
	300*300mm3块
	
	自委托之日28天后
	

	65
	井盖
	
	同规格同等级同材质2套一组
	
	
	

	66
	模块井砖
	抗压强度
	5块/组
	
	
	

	67
	路缘石
	
	抗压加工成100*100*100/3块为一组标明浇筑方向，抗折3块为一组（原尺寸）
	
	
	

	68
	透水砖（路面砖）
	
	抗压15块，抗折15块，抗滑5块，耐磨性5块
	
	

	69
	钢筋混凝土排水管
	
	2根原尺寸
	
	
	提前联系经纬（电话：86273365）

	70
	钢绞线
GB/T 5224-2014
	弹性模量、整根钢绞线最大力、0.2％屈服力、最大力总伸长率
	1.2米3根
	尺寸、表面质量、规定非比例延伸力（0.2％屈服力）、整根钢绞线最大力、最大力总伸长率弹性模量
	检测松弛（120h）：送一根2.8m，两根1.2m。必须同时送两根1.2m同盘上样品做拉伸试验，需要实测值做松弛试验

	71
	丝杆
	拉伸
	8根/50cm
	
	
	

	72
	建筑石灰
	氧化钙和氧化镁含量、体积安定性、二氧化碳含量、细度、游离水
	按不同材料进场批次，每批检查 1 次
	生石灰块不少于24kg 消石灰粉或生石灰粉不少于5kg
	
	《城镇道路工程施工与质 量验收规范》CJJ1-2008/7.8.1

JC/T620-2009《石灰取样方法》

	73
	LED灯
	功率、功率因数、色温、显色指数、光效、
	最低不少于2套
	
	
	GB/T24824-2009

	74
	螺栓球
	螺栓球节点拉力载荷
	3个/组
	
	
	

	75
	室内环境检测
	氡、甲醛、氨、苯、TVOC
	按规范要求
	
	根据点数情况
	


第 3 页 共 12 页

